## Slide 1: Представление данных по незеркальному рассеянию нейтронов
Незеркальное рассеяние
Пространственное расщепление пучка
С.В. Кожевников
ОИЯИ, Дубна

## Slide 2
Незеркальное рассеяние
TOF
monochromatic beam

## Slide 3
ТИПЫ КООРДИНАТ
(qi , qf)
инструментальные
(l , qf)
нормированные
(pi , pf)
(pi - pf, pi + pf)
обратное пространство
(Qx , Qz)

## Slide 6
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ПУЧКА

## Slide 7
Co(70 nm)//glass, H=6.7 kOe

## Slide 8
B0 = 0.59 ± 0.08 (T)
B1 = 1.21 ± 0.18 (T)
V1 = 179 ± 27 (neV)
B0 = 0.61 ± 0.09 (T)
B2 = 1.22 ± 0.18 (T)
(V2 – U) = 111 ± 16 (neV)
B0 =0.605 T applied field

## Slide 10: ВЫВОДЫ
Для незеркального рассеяния наиболее удобны нормированные координаты . Они близки к координатам обратного пространства, но в то же время не уменьшают доступную область вблизи горизонта. Эти координаты удобны для сравнения данных, полученных на рефлектометрах с постоянной длиной волны и по времени пролёта.
Для пространственного расщепления пучка координаты
позволяют легко определить магнитные параметры системы.
Если величины магнитных параметров малы, то для большей
чувствительности лучше использовать инструментальные координаты.
(pi - pf, pi + pf)

## Slide 11: Литература
С.В. Кожевников, F. Ott, Представление данных незеркального рассеяния нейтронов, Физика твёрдого тела, том 52, вып. 8 (2010) 1457-1466.
F. Ott, S.V. Kozhevnikov, Off-specular data representations in neutron reflectivity, Journal of Applied Crystallography 44 (2011) 359-369.
S.V. Kozhevnikov, F. Ott, F. Radu, Data representations of Zeeman spatial beam splitting in polarized neutron reflectometry, Journal of Applied Crystallography 45 (2012) 814–825.
SimulReflec (2010). http://www-llb.cea.fr/prism/programs/programs.html

## Slide 12
monochromatic beam
TOF