## Slide 1: Исследование наночастиц методом порошковой дифракции поляризованных нейтронов.
Докладчик: Овсяников А.К.
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голосовский И.В.

## Slide 2
Существует несколько основных магнитометрических методов для измерения магнитного момента
  SQUID
  XMCD
  Мёссбауэровская спектроскопия
Введение
Но всё это интегральные методы.
Дифракция поляризованных нейтронов может дать магнитный момент непосредственно на определённой структурной единице. Это дифференциальный метод. Традиционно он применяется для монокристаллов.
С появлением наноматериалов возникла потребность в использовании этого метода для порошков.

## Slide 3
Интенсивность
Для неполяризованных нейтронов:
Для поляризованных нейтронов:

## Slide 4: Структурные факторы
Ядерный структурный фактор
Магнитный структурный фактор
b – атомная амплитуда рассеяния
Q – вектор рассеяния
r – положение рассеивающего центра
f – магнитный форм-фактор

## Slide 5
e = Q/Q - единичный вектор рассеяния
m – магнитный момент
Вектор М – составляющая m, перпендикулярная вектору магнитного рассеяния.
М всегда лежит в плоскости отражения.
Векторные соотношения
λ – единичный вектор учитывающий поляризацию нейтронов

## Slide 6: Структурные факторы
Ядерный структурный фактор
Магнитный структурный фактор

## Slide 7: Точность измерений
Возьмём:
Для неполяризованных нейтронов:
Для поляризованных нейтронов:

## Slide 8: Поляризационное отношение
где
Обратное Фурье преобразование
Notes: 8

## Slide 9
or
Измеряем две интенсивности
I+ and I-
Поляризация
пучка
Эксперимент
Moon, Riste and Koehler Phys Rev. 181 (1969) 920

## Slide 10: На практике
Поляризация пучка p≠100%; эффективность спин флиппера ε ≠100%
Образец может деполяризовать пучок.
где P – поляризация пучка, ε – эффективность флиппера, D – деполяризация на образце.
P.J. Brown and J.B. Forsyth, Brit. J. Appl. Phys., 1964, Vol. 15

## Slide 11: Порошковая дифракция поляризованных нейтронов. Трудности.
Большая деполяризация пучка на образце.
Образец должен находиться в магнитном поле.
Потери интенсивности.
Поляризационный анализ можно использовать только для ферро- и ферримагнетиков.
Не существует оптимизированных экспериментальных установок для порошковой дифракции поляризованных нейтронов и стандартного программного обеспечения.

## Slide 12: Наноструктурированная система FeO/Fe3O4
Fe3O4
FeO
10-20 nm
Разностная дифрактограмма для системы FeO/Fe3O4
На дифрактограмме отсутствуют пики соответствующие магнитному вкладу от ядра(FeO), но есть пики от магнитного вклада оболочки (Fe3O4 )

## Slide 13
Применение поляризованных нейтронов для порошков позволяет измерить вклад отдельных структурных элементов.
Можно измерять ферромагнитный и ферримагнитный момент с большой точностью.
Заключение

## Slide 14
Благодарю за внимание!